分散型碳粉參數表

| 项目 | 参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 中色素碳黑 | 中色素碳黑 | 中色素碳黑 | 中高色素碳黑 | 高色素碳黑 |
| 產品型號 | H-300 | GR-M26315L | H-315 | GR-M26315H | GR-M26308H |
| 粒徑（nm） | 5－6 | 5－6 | 5－6 | 5－6 | 5－6 |
| 比表面（㎡／ｇ） | 141 | 145 | 145 | 143 | 288 |
| 著色力（%） | 116 | 118 | 123 | 130 | 168 |
| DBP吸收量（cm³/100g） | 95 | 95 | 93 | 95 | 98 |
| 揮發量（%） | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 固含量（%） | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| PH值 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.5 |
| 化學式 | C | C | C | C | C |
| 特點 | 高光澤,低吸油量,易分散,無需研磨 |  |  |  |  |
| 應用領域 | 塗料,油墨,皮革,電池 |  |  |  |  |
| 產地 | 新加坡 |  |  |  |  |

重要說明:鑒於使用設備,測試環境,測試方法不同,測試結果略有不同。以上資料僅供參考,本公司不作法津擔保及不負任何法律責任。